Pengaruh Post-Weld Heat Treatment Terhadap Ketangguhan Baja Tahan karat Martensitik 13Cr4NiMo

Kris Hariyanto

Jurusan Teknik Mesin Sekolah Tinggi Teknik Adisutjipto

e-mail : techno_kris@yahoo.com

Abstract

The objective of this research is to study the toughness of post weld heat treatment (PWHT) effect to the martensitic stainless steel, welded with the shielded metal arc welding (SMAW) process using the same filler metal chemical composition as base metal. The region coresponding to the base metal, heat affected zone (HAZ) and weld metal were studied. The post weld heat treatment processes were included oil-quenched, quenched with tempered at 600oC/2h, quenched with solution annealed at 950oC/1h and quenched with solution annealed at 950oC/1h continued tempered at 600oC/2h. The result of tensile tests shows that the tensile strength of specimen that was solution annealed continued tempered is 71kg/mm2, which is lower than the specimen was  tempered, 81.39kg/mm2. On the other hand, the impact Charpy value of specimen was solution annealed continued with tempered is 48 Joule, that is higher in comparison with the specimen that was tempered, 39 Joule. The result of microstructure observation, especialy for solution annealed with tempered heat treatment, was obtained uniform microstructure and without delta ferrite, on the other hand quenched with tempered heat treatment have produced tempered of martensite microstructure.

Keywords           : martensitik stainless steel, post weld heat treatment, toughness, microstructure, mechanical properties

- Latar Belakang Masalah

Karakteristik pengelasan baja tahan karat jenis martensitik merupakan permasalahan serius yang terus dipelajari dewasa ini. Akibat terkena pengaruh pemanasan pada proses pengelasan, baja jenis ini dapat menjadi keras, karena selain tahan terhadap korosi baja jenis ini juga dapat dikeraskan (hardenable), namun struktur yang dihasilkan adalah martensit sehingga perlu dilakukan perlakuan panas setelah proses pengelasan (post weld heat treatment).

Sukoco (2001) meneliti pengaruh perlakuan panas temper terhadap sifat fisis dan mekanis baja tahan karat martensitik 13Cr4NiMo akibat proses pengelasan. Penelitian dilaukan dengan menggunakan metode las busur tebungkus atau shielded metal arc welding (SMAW) menggunakan logam pengisi (filler) jenis austenitik yaitu AWS E312. Spesimen divariasikan menjadi beberapa bagian yaitu logam induk (raw material), logam las tanpa perlakuan panas, logam las denga perlakuan panas hardening (1050oC/30 menit) dan logam las dengan perlakuan panas hardening dilanjutkan temper (600oC/2jam). Hasil pengujian menunjukkan terjadinya retak pada logam induk akibat perakuan panas temper, sedangkan pada logam lasan tidak terjadi perubahan struktur mikro karena sifat logam lasan tidak dapat dikeraskan (non hardenable).

Prabhu (1980) meneliti pengaruh variasi suhu temper terhadap ketangguhan baja tahan karat martensitik yang mengandung karbon 13%. Suhu temper dilakukan dari 200oC s/d 600oC dengan interval 50oC selama 2 jam. Hasilnya adalah terjadinya retak mikro batas butir pada spesimen yang mengalami temper pada suhu antara 450oC s/d 550oC. Pada daerah tersebut terjadi penurunan ketangguhan. Pada suhu 600oC mulai terjadi peningkatan ketangguhan.

Dari permasalahan tersebut , maka sangatlah penting untuk mengetahui sejauh mana proses perlakuan panas setelah pengelasan (post weld heat treatment) berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan mekanis khususnya ketangguhan (touhgness).

2.  Metodologi Penelitian

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah baja tahan karat jenis martensitik standar 13Cr4NiMo  berupa pelat dengan ketebalan 7mm, bahan dipotong searah dengan arah pengerolan dengan lebar 100 mm untuk kemudian disatukan dengan proses pengelasan. Proses pengelasan dilakukan dengan metode las busur terbungkus dengan logam pengisi (filler metal) sejenis dengan logam induk. Hasil lasan diperiksa dengan cairan penetrant dan uji ultrasonik untuk diketahui adanya porositas. Komposisi kimia logam induk, logam pengisi serta parameter pengelasan dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2.

Hasil lasan kemudian divariasikan menjadi lima bagian untuk diberikan perlakuan panas, variasi perlakuan panas setelah proses pengelasan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 1. Komposisi kimia logam induk dan logam pengisi (filler metal)

|  | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.induk Filler | 0.06 0.18 | 0.33 0.3 | 0.33 0.9 | 11.73 11.5 | 1.62 1.0 | 3.75 0.7 |

Tabel 2. Kondisi pengelasan

| Parameter pengelasan | Keterangan |
| --- | --- |
| Elektroda Jenis sambungan Polaritas Kecepatan pengelasan*) Posisi pengelasan Suhu preheating Suhu interpass Diameter elektroda Arus Tegangan | E410 V-tunggal Balik 10 s/d 18 cm/menit 1G 200oC 150oC 2.4 mm 110 A 25 V DC |

*)Nilai ini diambil rata-rata karena proses pengelasan dilakukan secara manual.

Tabel 3. Jenis perlakuan panas setelah pengelasan (PWHT)

| Kode | PWHT | Suhu ( oC) | Waktu (jam) | Pendinginan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A B C D E | Las tanpa PWHT Las +hardening Las + hardening +tempering Las + hardening +solution annealing Las+hardening +sol.annealing+ tempering | - 1050 600 950 950 + 600 | - 0.5 2 1 1 + 2 | - oli (100oC) udara udara udara |

Struktur mikro dievaluasi dengan mikroskop optik yang sebelumnya spesimen dipoles dengan menggunakan ampelas nomor 100, 200, 400, 600 dan 1000 dan dietsa dengan larutan aquaregia (1HNO3 : 3 HCL), sifat mekanis dievaluasi dengan pengujian tarik statis, pengujian ketangguhan impak Charpy dan uji kekerasan mikro Vickers berdasarkan standar ASTM A 370.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil pengujian tarik, kekerasan, ketangguhan impak yang dicapai dari hasil pengelsan dan perlakuan panas dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil pengujian mekanis

| Pengujian | Lokasi | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarik (Kg/mm2) | transversal | 62 | 15.7 | 64.35 | 11.7 | 56 |
| Impak (Joule) | L. Induk HAZ L. Las | 44 25.3 11.67 | 22 6.3 4.8 | 29.3 28.8 13 | 39 35 20.4 | 48 41 40.6 |
| Kekerasan (Kg/mm2) | L. Induk HAZ L. Las | 215 489 548 | 481 606 715 | 225 242 346 | 150 178 219 | 148 160 215 |

Hasil pengujian mekanis kemudian dapat ditunjukkan dengan histrogram seperti terlihat pada gambar 1, gambar 2 dan gambar 3.

Gambar 1.Histogram hasil uji kekerasan

Gambar 2. Histogram Uji Kekuatan Tarik.

Gambar 3. Histogram Hasil Uji Impak

Hasil pengamatan struktur mikro yaitu gambar 5. Pada kondisi A, daerah HAZ terlihat  ferit delta dan karbida krom dalam matrik martensit.  Pada kondisi B, daerah logam induk, HAZ dan logam las memiliki struktur yang sama yaitu martensit, hanya saja pada daerah logam las jumlah martensit lebih banyak daripada daerah HAZ.  Pada kondisi C, struktur martensit berubah menjadi martensit temper, tetapi pada daerah HAZ terlihat adanya karbida pada batas butir austenit serta masih terdapat ferit delta. Pada kondisi D, di sana tampak meluasnya endapan austenit serta karbida krom pada batas butir. Pada kondisi E struktur mikro antara logam induk, HAZ dan logam las hampir dikatakan seragam. Di sana tampak bahwa ferit delta tidak tampak serta adanya endapan austenit dan martensit temper.

Gambar  4. Hasil pengujian struktur mikro

Pada pengujian  ketangguhan impak Charpy, nilai tertinggi dicapai oleh spesimen hasil perlakuan solution anil dilanjutkan temper. Hal tersebut didukung oleh pengamatan penampang patahan uji Charpy pada gambar 5, dimana  terdapat lidah-lidah (cleavage) yang banyak pada logam las yang menunjukkan logam las bersifat ulet, dimana hal tersebut tidak terdapat pada penampang spesimen yang lain.

| A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Gambar 5. Penampang patahan hasil uji impak

4.  Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Perlakuan panas setelah pengelasan pada penelitian ini mempengaruhi perubahan struktur mikro, dimana kondisi optimum dicapai dari hasil perlakuan panas solution annealing diikuti temper berupa struktur mikro yang seragam antara logam induk, HAZ dan logam las tanpa mengandung ferit delta sehingga menghasilkan permukaan patahan yang ulet.

- Perlakuan panas quench meningkatkan nilai kekerasan seteleh proses pengelasan sebesar 55% untuk logam induk, 19% HAZ dan 23% logam las. Nilai tersebut mengalami penurunan akibat perlakuan panas temper sebesar 13% untuk logam induk, 27% HAZ dan 23% logam las, kemudian perlakuan panas solution annealing juga mengakibatkan penurunan nilai kekerasan sebesar 27% untuk logam induk, 37% HAZ dan 55% logam las, sedangkan perlakuan panas solution annealing diikuti temper juga menurunkan nilai kekerasan sebesar 18% untuk logam induk, 50% HAZ dan 72% logam las, namun pada perlakuan panas ini dihasilkan nilai kekerasan yang hampir sama antara logam induk, HAZ dan logam las masing-masing sebesar  405 kg/mm2,  412 kg/mm2 dan 415 kg/mm2.

- Nilai ketangguhan impak Charpy tertinggi dicapai oleh struktur yang mengandung martensit temper dan austenit tanpa ferit delta, hasil perlakuan panas solution annealing diikuti tempering, dimana terjadi peningkatan nilai ketangguhan  apabila dibandingkan dengan hasil perlakuan panas quench sebesar 54% untuk logam induk, 84% HAZ dan 88% logam las juga dihasilkan nilai ketangguhan yang hampir sama antara logam induk, HAZ dan logam las masing-masing sebesar 48 Joule untuk logam induk, 41 Joule untuk HAZ dan 40.6 Joule untuk logam las.

- Nilai kekuatan tarik  maksimum mengalami peningkatan sebesar 45% akibat perlakuan panas quench. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesr 58% akibat perlakuan panas solution annealing, 22% pada perlakuan panas temper dan 39% pada perlakuan panas solution annealing diikuti temper, tetapi perlakuan panas solution annealing diikuti temper meningkatkan nilai kekuatan luluh sebesar 34% dari material yang hanya mengalami proses perngelasan dan 31% dari material induk.

Daftar Pustaka

ASTM A 370,1992,”Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of 	 Steel Products”, Annual Book of ASTM Standards, Vol. 01.01, P.249 -294

Adedayo,S.M.,Adeyemi,M.B.,1999,”Effect of Preheat on Residual Stress Distributions in Arc-Welded Mild Steel Plates”,Journal of Materials Engineering and Performance,Vol.9(1),P.7-11

Carry, H.B.,1994 , “Modern Welding Technology”, Prentice Hall, New Jersey Inc., New Jersey.

Broek D.,1986,” Elementary Engineering Fracture Mechanics”, Martinus NJOHF Pub, Dordrecht.

Dieter, G. E, 3rd edition 1986, “Mechanical Metalurgy”, Prentice Hall Int, New Jresey.

JIS Z 2201,1989,” Method of Tensile test for metallic materials and Method of  impact test for metallic materials”.

Horikawa,K.,Fukuda,S.,Kishimoto,Y.,1981,”Fatigue Crack Growth Rate in Welded Joints after Stress relief heat treatment”, Transaction ofJWRI,Welding Research Institute,P91-95

Ilman,N.,2002, “Teknologi Pengelasan”, Jurusan Teknik Mesin  UGM, Yogyakarta.

Jamasri,2002, “Perpatahan dan Kelelahan”, Jurusan Teknik Mesin UGM, Yogyakarta.

JIS Z 2201,1989, “Method of Tensile test for metallic materials and Method of  impact test for metallic materials”.

Kotecki,D.,1999,”Welding Stainless Steel”,Journal of Advanced Materials and Processes.P41-43

Kou,S.,1987,”Welding Metalurgy”,A.Willy Intercience Publication, Winconsin Company Ltd,New Delhi.

Peckner, D.Bernstein,L.M.1977,”Handbook of Stainless Steel”Heat Treatment Principles and Technique”s, Jaipur India.

Shaikh H.,Vinoy,T.V.,Khatak,H.S.,1998, “Correlation of microstructure and tensile properties of 316 sainless steel weld metal solution annealed at high temperature”,material science and technology, Vol.14,P129-135

Smith,L.,2002,”Sensitization of Martensitic Stainless Steels”,Journals of Materials Performance,P54-55

Smith,W.F.,1993,”Structure and Properties of engineering Alloys/”, International Edition, Mc Graw Hill Book Company,Singapore.

Suhardi,AC,2001 ,”Teknologi Proses  Pengelasan dan Peralatannya”, Modul Pendidikan dan Pelatihan Inspektur Las, Balai Besar Penelitian dan Pengambangan Industri dan barang Teknik, Bandung.

Surdia,t., Saito S., 1992,” Pengetahuan bahan Teknk”, P.T Pradnya Paramita, Jakarta.

TIRA AUSTENITE General Catalogues,P.T.,2003,”Stainless Steels,Alloys and Cladding Grades”.

Tsay,L.W.,Chang,Y.M.,Torng,S.,Wu,H.C.,”Improved Impact Touhgness of13Cr Martensitic Stainless Steel Hardened by Laser”, Journal of Engineering and Performance,Vol.11(4),P 422-427

Walker, D. 2001,Residual Stress Measuremente Techniques, Advanced Material &Processes,P30-33

Wiryosumarto, H., Okumura T., 1995, Teknologi Pengelasan Logam, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta.

# Text boxes

(-ferrite

HAZ

(-ferrit

Martensit

Martenisit

temper

Austenit

sisa

Austenit

sisa

Martenisit

temper

Martensit

Logam

Induk

Butir karbida krom

Austenit

sisa

Martenisit

temper

Austenit

sisa

Austenit

sisa

Martensit

(-ferrite

A

Logam

Las

B

(-ferrite

C

Martenisit

temper

Karbida

krom

Austenit

D

E

20(m

L.Induk

Patahan ulet

HAZ

Patahan ulet

Patahan getas

L.Las

Patahan ulet

Patahan getas

Patahan ulet

5mm